苯基含氢硅树脂RH-SH303-2C

主要组份：  含氢基苯基的聚硅氧烷

性能指标：

外观：	无色至淡黄色透明液体

粘度：（28℃，mPa.s）：2700-3800

挥发份（150℃/3h）：≤1.0%

折光率：1.5310-1.5360

含氢量（wt%）：0.22-0.26%

特性：

作为LED胶及电子电气封装胶的固化交粘剂，与乙烯基苯基硅树脂的相溶性好，不影响封装胶的折光及透光率。具有较低的粘度，可以调节体系混合粘度。

用途：

LED以及电子电气元件的灌封：可以起到防潮、防尘、防腐蚀、防震、密封的作用，并提高使用性能和稳定参数；

电绝缘漆：线圈浸渍；玻璃布及套管浸渍；云母粘接绝缘。

注意事项：

贮存于阴凉处，贮存期为半年。须密封保存，开封后未使用完仍须盖封，避免接触空气中的湿气。

避免接触N、P、S、及铅、锡、镉、汞及重金属，以防造成硬化不完全或不能硬化的情况；不能与硷、强氧化剂等混放；以免造成贮存不稳定。

浙江润禾有机硅新材料有限公司

新材料技术部